Техническая спецификация

 Бумага офисная формат А-4, с оптимальными характеристиками для использования при скоростной односторонней и двухсторонней печати.

размеры 210х297мм.

закупаемый объем – 700 пачек

в пачке по 500 листов.

плотность - 80г/м2, цвет белый

масса нетто - 2,5кг.

Белизна CIE - 163%

Яркость D65 - 109%

Непрозрачность ISO - 95%

Предоставление технической спецификации потенциальным поставщиком.