Техническая спецификация

Рукав для заправки самолетов и вертолетов: Elaflex HD-C, внутренний диаметр 50 мм.

Применение:

Напорный рукав, предназначен для транспорта авиационного топлива.

Диапазон температур: - 30ºС до +70 ºС.

Электрическое сопротивление между 10³ и 106  Ом.

Внутри: нитрил (NBR), черный, антистатичный, устойчив к щелочки.

Корд: текстильных плетения без металл. Нитей.

Снаружи: CR, черный, токопроводящий, не трескается на свету, трудновоспламеняемый, прочный.

Стандартное исполнение «HD-C» c 2 текстильными плетениями: легкий, гибкий шланг для заправки под давлением. Продавливающее усилие > 80 бар.

Длина одного рукава - 20 метров.

Дата выпуска 2014-2015 года.

При поставке товара необходимо наличие технических паспортов и/ или сертификатов от завода изготовителя с указанием в них сроков хранения и эксплуатации.